附件1：

成都市新都区第三人民医院

2026年布类物资采购项目调研需求

一、基本情况

为满足医院各部门对各布类物资的使用需求，现拟对医院2026年布类物资采购项目进行前期调研询价工作。

二、布类物资采购清单

|  | 序号 | 品名 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 医护服饰一 | - 1 | 护士服冬装（上衣、医用面料） | S-5XL | 1、成份含量：92%聚酯纤维（±2%）/7%棉（±2%）/1%导电丝 2、甲醛含量：≤75mg/kg 3、pH值：4.0-8.5 4、单位面积质量：240g/㎡±10g/㎡ 5、线密度：经纱175dtex±5dtex ,纬纱233dtex±5dtex 6、织物密度：经向密度635根/10cm±5根/10cm，纬向密度370根/10cm±5根/10cm 7、水洗尺寸变化率：经向±2% 纬向±2% 8、断裂强力：经向≥1800N 纬向≥1400N 9、透气率：≥25mm/s 10、防紫外线性能 UPF≥40，T（UVA）＜5% 11、异味：无异味 12、静电压半衰期≤3.0s 13、电荷面密度≤3.0μC/m² 14、起毛起球≥4级 15、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 16、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级，耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：干摩、湿摩≥4级 17、耐氯化水色牢度≥4级 | 件 | 60 |
|  | - 2 | 护士服冬装（裤子、医用面料） | S-5XL |  | 条 | 60 |
|  | - 3 | 医生服冬装（医用面料） | S-5XL |  | 件 | 100 |
|  | - 4 | 120急救服春秋季套装 | S-5XL |  | 套 | 100 |
|  | - 5 | 医生服夏装（医用面料） | S-5XL | 1、成份含量：99%聚酯纤维/1%导电丝（±2%） 2、甲醛含量：≤75mg/kg 3、pH值：4.0-8.5 4、单位面积质量：180g/㎡±10g/㎡ 5、线密度：经纱175dtex±5dtex 纬纱233dtex±5dtex 6、织物密度：经向密度500根/10cm±5根/10cm纬向密度355根/10cm±5根/10cm 7、水洗尺寸变化率：经向±2% 纬向±2% 8、断裂强力：经向≥1500N 纬向≥1400N 9、透气率：≥30mm/s 10、防紫外线性能UPF≥40，T（UVA）＜5% 11、异味：无异味 12、静电压半衰期≤3.0s 13、电荷面密度≤4.0μC/m 14、起毛起球≥4级 15、水洗后吸湿排汗性：浸湿时间≤20.00s，≥3级吸水速率：≥30.1%/s，≥3级单向传递指数：≥100，≥3级 16、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 17、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级，耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：干摩、湿摩≥4级 18、耐氯化水色牢度≥4级 | 件 | 10 |
|  | - 6 | 护士服夏装（上衣、医用面料） | S-5XL |  | 件 | 100 |
|  | - 7 | 护士服夏装（裤子、医用面料） | S-5XL |  | 条 | 100 |
|  | - 8 | 120急救服夏季套装 | S-5XL |  | 套 | 80 |
|  | - 9 | 120应急马甲执勤马甲 | S-5XL | 100%聚酯纤维防水面料 | 件 | 10 |
|  | - 10 | 120大衣 | S-5XL | 外层100%聚酯纤维防雨面料，可脱式内胆新雪丽棉 | 件 | 5 |
| 医护服饰二 | - 11 | 护士服冬装（上衣） | S-5XL | 1、纤维含量：65%聚酯纤维/35%棉（±5%） 2、PH 值范围4.0-8.5 3、甲醛含量≤75mg/kg 4、线密度：经纱45/2S(±2S) 纬纱20S(±2S) 5、水洗尺寸变化率：经向±2%±0.5% 纬向±2%±0.5% 6、单位面积质量：250g/㎡±2g/㎡ 7、密度：经向 560根/10cm±5根/10cm, 纬向密度290根/10cm±5根/10cm 8、断裂强力：经向≥2000N 纬向≥1000N 9、撕破强力：经向≥40N 纬向≥25N 10、顶破强力：≥1400N 11、胀破强力：≥850KPa 12、起毛起球：≥4级 13、电荷面密度：≥2.0μC/㎡ 14、异味：无异味 15、可萃取重金属含量（mg/kg）：镉≤0.1，钴≤4.0，镍≤4.0， 铬≤0.5，砷≤1.0，汞≤0.02，铅≤0.2， 铜≤2.0，锑≤30.0 16、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：干摩≥4级耐碱斑色牢度：变色、沾色≥4级耐酸斑色牢度：变色、沾色≥4级耐唾液色牢度≥4级、耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级 17、耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4级 18、可分解有害芳香胺染料：禁用 | 件 | 100 |
|  | - 12 | 护士服冬装（裤子） | S-5XL |  | 条 | 100 |
|  | - 13 | 医生服冬装 | S-5XL |  | 件 | 60 |
|  | - 14 | 护士服夏装（上衣） | S-5XL | 1、纤维含量：65%聚酯纤维/35%棉（±5%） 2、PH 值范围4.0-8.5 3、甲醛含量≤75mg/kg 4、线密度：经纱23S(±2S) 纬纱23S(±2S) 5、水洗尺寸变化率：经向±2% 纬向±2% 6、单位面积质量：180g/㎡±2g/㎡ 7、密度：经向 440根/10cm±5根/10cm, 纬向密度230根/10cm±5根/10cm 8、断裂强力：经向≥1500N 纬向≥600N 9、撕破强力：经向≥50N 纬向≥25N 10、顶破强力：≥1500N 11、胀破强力：≥570KPa 12、起毛起球：≥4级 13、电荷面密度：≥4.0μC/㎡ 14、异味：无异味 15、可萃取重金属含量（mg/kg）：镉≤0.1，钴≤4.0，镍≤4.0， 铬≤0.5，砷≤1.0， 汞≤0.02，铅≤0.2， 铜≤2.0，锑≤3.0 16、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：干摩≥4级耐碱斑色牢度：变色、沾色≥4级耐酸斑色牢度：变色、沾色≥4级耐唾液色牢度≥4级、耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级 17、耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4级 18、可分解有害芳香胺染料：禁用 | 件 | 80 |
|  | - 15 | 护士服夏装（裤子） | S-5XL |  | 条 | 80 |
|  | - 16 | 医生服夏装 | S-5XL |  | 件 | 80 |
| 手术布类 | - 17 | 双层包布1 | 150*150cm | 1、成分含量:100%棉 2、纱支：20S*20S(±2S) 3、PH值：4.0-8.5 4、甲醛：≤75 mg/kg 5、异味：无异味 6、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 7、单位面积质量：175g/㎡±5g/㎡ 8、织物密度：经向密度为455根/10cm±5根/10cm 纬向密度为215根/10cm±5根/10cm 9、断裂强力：经向≥1100N，纬向≥500N 10、撕破强力：经向≥15N 纬向≥13N 11、静电压半衰期≤5.0s 12、电荷面密度≤7μc/㎡ 13、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：≥4级耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级 14、耐次+氯酸盐漂白色牢度≥3级 | 张 | 100 |
|  | - 18 | 双层包布2 | 130*130cm |  | 张 | 150 |
|  | - 19 | 双层包布3 | 100*100cm |  | 张 | 200 |
|  | - 20 | 双层包布4 | 60*60cm |  | 张 | 50 |
|  | - 21 | 双层洞巾1 | 150*180cm |  | 张 | 50 |
|  | - 22 | 双层洞巾2 | 120*120cm（洞口直径16cm） |  | 张 | 50 |
|  | - 23 | 双层洞巾3 | 70*90cm（洞口直径16cm） |  | 张 | 100 |
|  | - 24 | 双层洞巾4 | 70*70cm（洞口直径14-30） |  | 张 | 50 |
|  | - 25 | 局部双层洞巾 | 70*50cm（加贴片） |  | 张 | 100 |
|  | - 26 | 双层中单1 | 120*160cm |  | 张 | 20 |
|  | - 27 | 双层中单2 | 110*200cm |  | 张 | 200 |
|  | - 28 | 双层中单3 | 150*110cm |  | 张 | 20 |
|  | - 29 | 双层中单4 | 180*140cm |  | 张 | 100 |
|  | - 30 | 单层治疗巾1 | 100*70cm |  | 张 | 200 |
|  | - 31 | 单层治疗巾2 | 60*80cm |  | 张 | 100 |
|  | - 32 | 双层床单 | 150*240cm |  | 张 | 100 |
|  | - 33 | 全双层剖单 | 320*240cm开口距上端11 口直径44cm） |  | 张 | 100 |
|  | - 34 | 单层中单 | 150*200cm |  | 张 | 100 |
|  | - 35 | 双层大包布 | 300*200cm |  | 张 | 20 |
|  | - 36 | 长袖洗手服 | S-5XL |  | 套 | 50 |
|  | - 37 | 短袖洗手服 | S-5XL |  | 套 | 200 |
|  | - 38 | 背覆式手术衣 | S-5XL |  | 件 | 200 |
|  | - 39 | 约束带 | 30*15cm（内夹羽丝绵） |  | 根 | 20 |
| 手术布类（无尘面料） | - 40 | 双层包布1 | 150*150cm | 1、成分含量:100%棉 2、纱支：20S*20S（±2s） 3、PH值：4.0-8.5 4、甲醛：≤75 mg/kg 5、异味：无异味 6、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 7、单位面积质量：220g/㎡±5g/㎡ 8、织物密度：经向密度为490根/10cm±5根/10cm 纬向密度为230根/10cm±5根/10cm 9、断裂强力：经向≥1500N，纬向≥500N 10、撕破强力：经向≥20N 纬向≥25N 11、水洗尺寸变化率：-2.0%～+2.0% 12、耐磨性能≥15000次 13、起毛起球：≥4级 14、透气率：≥65mm/s 15、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐干摩擦色牢度：≥4级耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级 16、干态落絮：≤4.0 | 张 | 20 |
|  | - 41 | 双层包布2 | 130*130cm |  | 张 | 150 |
|  | - 42 | 双层包布3 | 100*100cm |  | 张 | 200 |
|  | - 43 | 双层包布4 | 60*60cm |  | 张 | 110 |
|  | - 44 | 双层洞巾1 | 150*180cm |  | 张 | 50 |
|  | - 45 | 双层洞巾2 | 120*120cm（洞口直径16cm） |  | 张 | 15 |
|  | - 46 | 双层洞巾3 | 70*90cm（洞口直径16cm） |  | 张 | 100 |
|  | - 47 | 双层洞巾4 | 70*70cm（洞口直径14-30） |  | 张 | 10 |
|  | - 48 | 局部双层洞巾 | 70*50cm（加贴片） |  | 张 | 100 |
|  | - 49 | 双层中单1 | 120*160cm |  | 张 | 10 |
|  | - 50 | 双层中单2 | 110*200cm |  | 张 | 200 |
|  | - 51 | 双层中单3 | 150*110cm |  | 张 | 60 |
|  | - 52 | 双层中单4 | 180*140cm |  | 张 | 100 |
|  | - 53 | 单层治疗巾1 | 100*70cm |  | 张 | 200 |
|  | - 54 | 单层治疗巾2 | 60*80cm |  | 张 | 100 |
|  | - 55 | 双层床单 | 150*240cm |  | 张 | 100 |
|  | - 56 | 全双层剖单 | 320*240cm开口距上端11 口直径44cm） |  | 张 | 100 |
|  | - 57 | 单层中单 | 150*200cm |  | 张 | 100 |
|  | - 58 | 双层大包布 | 300*200 |  | 张 | 20 |
|  | - 59 | 长袖洗手服 | S-5XL |  | 套 | 50 |
|  | - 60 | 短袖洗手服 | S-5XL |  | 套 | 200 |
|  | - 61 | 背覆式手术衣 | S-5XL |  | 件 | 150 |
|  | - 62 | 约束带 | 30*15cm（内夹羽丝绵） |  | 根 | 20 |
|  | - 63 | 双层裤套 | 45*85cm |  | 条 | 20 |
|  | - 64 | 探视衣 | 均码 |  | 件 | 20 |
| 病员服类 | - 65 | 临床成人病员服 | S-5XL | 1、纤维含量：100%棉 2、PH 值范围：4.0-8.5 3、甲醛含量≤75mg/kg 4、线密度：经纱21S(±2S) 纬纱21S(±2S) 5、单位面积质量：145g/㎡±5g/㎡ 6、密度：经向 200根/10cm±5根/10cm, 纬向密度290根/10cm±5根/10cm 7、异味：无异味 8、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：干摩、湿摩≥4级、耐唾液色牢度：变色、沾色≥4级 9、可分解有害芳香胺染料：禁用 | 套 | 100 |
|  | - 66 | 肛肠科病员服 | S-5XL |  | 套 | 40 |
|  | - 67 | 骨科病员服 | S-5XL |  | 套 | 40 |
|  | - 68 | ICU长款病员服 | S-5XL |  | 件 | 50 |
|  | - 69 | 儿童病员服 | XS-XXL |  | 件 | 10 |
| 床上用品类 | - 70 | 床罩1 | 215cm*95cm*10cm（底部压片宽度15cm） | 1、纤维含量：50%棉/50%聚酯纤维 2、PH值：4.0-8.5 3、甲醛：≤75mg/kg 4、单位面积质量：170g/㎡±5g/㎡ 5、织物密度：经向密度550根/10cm±5根/10cm 纬向密度285根/10cm±5根/10cm 6、断裂强力：经向≥1300N，纬向≥620N 7、撕破强力：经向≥20N 纬向≥15N 8、顶破强力：≥1100N 9、耐磨性能：≥15000次 10、静电压半衰期≤5.0s 11、电荷面密度≤10μc/㎡ 12、异味：无异味 13、可分解有害芳香胺染料：禁用 14、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：≥4级耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级 | 床 | 200 |
|  | - 71 | 被套1 | 220*150cm |  | 床 | 150 |
|  | - 72 | 枕套1 | 48*75cm |  | 个 | 200 |
|  | - 73 | 床罩2 | 215cm*95cm*10cm（底部压片宽度15cm） | 1、成分含量:100%棉 2、纱支：20S*20S(±2S) 3、PH值：4.0-8.5 4、甲醛：≤75 mg/kg 5、异味：无异味 6、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 7、单位面积质量：175g/㎡±5g/㎡ 8、织物密度：经向密度为455根/10cm±5根/10cm 纬向密度5为215根/10cm±5根/10cm 9、断裂强力：经向≥1100N，纬向≥500N 10、撕破强力：经向≥15N 纬向≥13N 11、静电压半衰期≤5.0s 12、电荷面密度≤7μc/㎡ 13、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：≥4级耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级 14、耐次氯酸盐漂白色牢度≥3级 | 床 | 30 |
|  | - 74 | 被套2 | 220*150cm |  | 床 | 100 |
|  | - 75 | 枕套2 | 48*75cm |  | 个 | 100 |
|  | - 76 | 盖絮 | 200*150cm | 1.含杂率：≤0.6% 2.网纱：面纱3层，左筋≥20道，右筋≥20道，竖筋≥15道，密度≥20根/10cm 3.研磨率≥90% 4.传播疾病虫、卵：无 5.异味：无异味 6.原料：细绒棉 7.等级：一级及以上 8.短纤维（≤13mm）含量：≤25% 9.重量：≥5斤 | 床 | 10 |
|  | - 77 | 垫絮 | 200*90cm | 1、含杂率：≤0.8% 2、网纱：≥13根/10cm 3、研磨率≥80% 4、卫生指标：传播疾病中虫、卵异味：无 5、原料：细绒棉 6、感官要求等级：一级及以上 7、短纤维（≤13mm）含量：≤25% 8、重量：≥4斤 | 床 | 10 |
|  | - 78 | 枕芯 | 42*78cm | 1.异味:无 2.重量:≥700g 3.枕芯面料:100%聚酯纤维 4.甲醛含量(mg/kg):≤75 5.白色枕芯填充物:100聚酯纤维 | 个 | 20 |
|  | - 79 | 值班室专用枕套 | 48*75cm | 1、成分含量:100%棉 2、纱支：35S*35S(±2S) 3、PH值：4.0-8.5 4、甲醛：≤75 mg/kg 5、异味：无异味 6、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 7、单位面积质量：145g/㎡±5g/㎡ 8、织物密度：经向密度为540根/10cm±5根/10cm 纬向密度为270根/10cm±5根/10cm 9、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：≥4级耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级 | 个 | 10 |
|  | - 80 | 值班室专用床单 | 150*230cm |  | 床 | 10 |
|  | - 81 | 值班室专用被套 | 150*220cm |  | 床 | 10 |
| 职业装类 | - 82 | 窗口女式西装套装（上衣+裤子） | S-5XL | 1.纤维含量：100%聚酯纤维 2.甲醛含量：≤75mg/kg 3.pH值：4.0-7.5 4.纱支（Denier旦尼尔）：经向：160±3，纬向199±3 5.密度：515根/10cm±3根/10cm，纬向375根/10cm±3根/10cm 6.异味：无 7.可分解有害芳香胺染料：≤20mg/kg 8.水洗尺寸变化：经向-0.2纬向-0.3 9.耐水色牢度：变色、沾色≥4级 10.耐摩擦色牢度：变色、沾色≥4级 11.耐酸碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级 12.经纬纱根数：经向140f(±3f)，纬向142f(±3f) | 套 | 5 |
|  | - 83 | 窗口女式包裙 | S-5XL |  | 条 | 5 |
|  | - 84 | 男女式短袖衬衣 | S-5XL | 1、纤维含量：100%棉 2、pH值：4.0-8.5 3、甲醛含量：≤75mg/kg 4、可分解有害芳香胺染料：禁用 5、克重：125g/㎡±5g/㎡ 6、织物密度：经向675根/10cm（±5根/10cm）纬向370根/10cm（±5根/10cm） 7、织物线密度：经向6.0×2tex（±5%）,纬向经向6.0×2tex（±5%） 8、撕裂强力：经向≥10N纬向≥8N 9、水洗尺寸变化率：经向≤-3.0纬向≤-1.0 10、耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍洗色牢度：变色、沾色≥4级耐光色牢度：≥4级耐湿摩擦色牢度：经向≥4级纬向≥4级 | 件 | 5 |
|  | - 85 | 男女式长袖衬衣 | S-5XL |  | 件 | 5 |
|  | - 86 | 护士毛衣 | S-5XL | 1、纤维含量：腈纶70%±3% 羊毛30%±3% 2、PH值：4.0-8.5 3、耐湿摩色牢度：≥4级 | 件 | 200 |
|  | - 87 | 护士毛衣（加绒） | S-5XL |  | 件 | 200 |
|  | - 88 | 羽绒马甲（外穿） | S-5XL | 1、面料纤维含量：锦纶86%/氨纶14% 2、里料纤维含量：聚酯纤维100% 3、胆料：聚酯纤维100% 4、羽绒种类：白鸭绒 5、含绒量：≥88% 6、绒子含量：≥80% 7、防钻绒性：9根 8、清洁度：＞1000mm | 件 | 10 |
|  | - 89 | 羽绒马甲（内穿） | S-5XL |  | 件 | 10 |
|  | - 90 | 冲锋衣 | S-5XL | 防水面料套： 1、面料纤维含量：聚酯纤维100% 2、甲醛含量：≤75mg/kg 3、PH值4.0-8.5 双面摇粒绒内胆： 1、面料纤维含量：聚酯纤维100% 2、甲醛含量：≤75mg/kg 3、PH值4.0-8.5 | 件 | 10 |
| - 其他类 | - 91 | 中药包布防袋1 | 20×25cm | 1.材质：食品级聚丙烯（PP）无纺布 2.克重：50g/㎡（±5g/㎡） 3.耐高温：≥100℃（沸水蒸煮不变形、不渗漏） 4.工艺：双折边 / 四层锁边、棉质抽绳束口 5.细菌总数＜10 cfu/100cm²，无异味、无荧光、无致敏物 6.强度：热合强度 ＞50N/15mm，不破袋 | 个 | 200 |
|  | - 92 | 中药包布防袋2 | 35×45cm | 1.材质：食品级聚丙烯（PP）无纺布 2.克重：50g/㎡（±5g/㎡） 3.耐高温：≥100℃（沸水蒸煮不变形、不渗漏） 4.工艺：双折边 / 四层锁边、棉质抽绳束口 5.细菌总数＜10 cfu/100cm²，无异味、无荧光、无致敏物 6.强度：热合强度 ＞50N/15mm，不破袋 | 个 | 200 |
|  | - 93 | 中药包布防袋3 | 50×60cm | 1.耐高温：≥100℃（沸水蒸煮不变形、不渗漏） 2.工艺：双折边 / 四层锁边、棉质抽绳束口 3.细菌总数＜10 cfu/100cm²，无异味、无荧光、无致敏物 4.强度：热合强度 ＞50N/15mm，不破袋 | 个 | 200 |
|  | - 94 | 护士头花 | / | 100%聚酯纤维+带粗网兜发夹 | 个 | 100 |

- 注：1.工作服类所有产品需根据不同科室、岗位的工作性质进行差异化设计，提供定制服务；2.供应商在批量生产以前需要按照采购人确定的需求进行设计、定制，包括但不限于:颜色、LOGO，印花，文字，手机袋等，所有费用包含在报价中；3.上述标准如有更新，按现行最新标准执行；4.上述规格允许偏离±5cm。

- 质量要求

- 1.供应商须提供全新的、未使用过的货物，颜色根据采购人实际要求定制，并要求印制医院LOGO，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，采购人有权到中标供应商的生产场地检查货物质量和生产进度。

2.在供货期内分批次进行产品供货，每批次提供产品的具体品类和数量按照采购人要求执行。

3.所有产品应符合国家相关产品标准及行业规范。

4.所提供的产品均为合格产品，质保期按商品本身出厂质保期执行，质保期内货物出现质量问题，供应商应负责更换或重做，费用由供应商负担。

5.货到现场后交付采购人使用前由于供应商运输、装卸、保管不当造成的质量问题，费用由供应商负担。

6.物资产品甲醛含量及PH值须符合或优于对应类别产品的国家标准，制作产品过程中禁用可分解致癌芳香胺染料国家、行业针对产品有强制性要求的，产品须符合国家、行业强制性要求。

四、质保及售后服务要求

1.供应商应有专人负责与采购人联系售后服务事宜。

2.供应商接到采购人单批次供货通知后2小时内响应，1个工作日内上门沟通衣服款式并完成尺寸测量，5个工作日内完成单批次供货。

3.质保期为验收合格之日起一年。

4.供应商须配备送货车辆，在配送过程中发生安全事故，其责任和损失由供应商自行承担。

注：具体的采购需求以采购文件为准